

Уважаемый клиент,

Благодарим Вас за выбор мебели в компании Аскона.

Данные рекомендации помогут вам надолго сохранить идеальный внешний вид мебели в текстильной обивке.

**Вами выбран материал из коллекции ROYAL.**

Ткань **Royal** относится к категории мебельных вельветов CORDROY – материалов, с бархатной, мягкой поверхностью и характерной ребристой структурой, придающей ткани дополнительную плотность и повышенную устойчивость к истиранию.

Коллекция мебельного вельвета **Royal** – воплощение элегантности и безупречного качества.

Главная особенность ткани – покрытие Everclean plus, которое создает водоотталкивающий эффект и делает ткань устойчивой к маслянистым и водным загрязнениям (кетчуп, горчица, вино, кола, майонез, кофе, мёд).

Стильный однотонный дизайн и тактильно приятная фактура поверхности создают особенную привлекательность. Комбинация чистых базовых и ультрамодных цветов коллекции подобранна с учетом актуальных колористических решений и способна украсить любую концепцию современного интерьера.

**Рекомендации по уходу:**

1. Рекомендуется беречь от воздействия прямых солнечных лучей и ламп накаливания.

2. При удалении загрязнений рекомендуется использовать неконцентрированный мыльный раствор.

3. Для съемных элементов допускается стирка при 30 градусах без использования отбеливателей.

4. Нельзя выжимать и сушить в стиральной машине.

4. Разрешена сухая химчистка от специализированных компаний.

5. Рекомендуется беречь от домашних животных.

**Технические характеристики:**

**Тип ткани:** вельвет

**Состав:** 100% полиэстер

**Износостойкость:** 30 000 циклов (для мебели норма не ниже 7000 циклов).

**Особые свойства:** пропитка EVERCLEAN PLUS

**Страна производитель:** Турция